Письмо Госстроя России от 11.03.1998 г. № ОФ-132/13

О применении в железобетонных конструкциях арматурной стали класса А500С (в дополнение к письму № ВА-165/13 от 01.04.94).

Металлургические предприятия России начали выпуск новой термомеханически упрочненной арматурной стали класса А500С с механическими свойствами, приведенными в таблице.

| Механические свойства арматурной стали класса А500С |
| --- |
| Предел текучести (т ((0,2) | Временное сопротивление при растяжении (В | Относительное удлинение при растяжении (5, % | Угол изгиба при диаметре оправки с=3d |
| Н/мм2 |
| не менее |
| 500 | 600 | 14 | 180 |

Указанная арматура для железобетонных конструкций изготавливается из стали с содержанием углерода не более 0,24%, например из стали марок Ст3 и Ст3Гпс по ГОСТ 380. Низкое содержание углерода в сочетании с термомеханическим упрочнением арматурной стали в потоке проката обеспечивает ее требуемую прочность, улучшенную свариваемость и пластичность.

При нормативном сопротивлении Rsn=500 Н/мм2 расчетные сопротивления для предельных состояний первой группы: Rs=450 Н/мм2, Rsw=360 Н/мм2, Rsc=400 Н/мм2. Поэтому применение арматурной стали класса А500С взамен арматурной стали класса А400 (А-Ш) обеспечивает экономию до 20 % металла.

Госстрой России рекомендует применение арматурной стали класса А500С в железобетонных конструкциях, выпускаемой по стандарту СТО АСЧМ 7-93 «Прокат периодического профиля из арматурной стали», взамен арматурной стали других видов.

Заместитель Председателя

Госстроя России                                                                        О.С. Фоменко